Paramètres de coupage plasma

| Air comprimé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamme | Diamètre de Tuyère | Epaisseur | Acier S 235 | Acier inox | Alliages Légers |
|  |  | mm | Vitesses en cm / min |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 1000 |
|  |  | 1 | 900 | 500 | 1000 |
|  |  | 1.5 | 500 | 190 | 600 |
|  |  | 2 | 300 | 140 | 400 |
| 2 | 1,2 | 3 | 450 | 350 | 500 |
|  |  | 4 | 300 | 260 | 400 |
|  |  | 5 | 230 | 190 | 300 |
|  |  | 6 | 160 | 140 | 200 |
|  |  | 8 | 100 | 80 | 130 |
|  |  | 10 | 70 | 60 | 70 |
|  |  | 12 | 50 | 45 | 50 |
|  |  | 15 | 30 | 25 |  |
|  |  | 20 | 15 | 15 |  |